[image: image1.png]Yvelines
Conseil général






Cahiers des clauses techniques particulières

C.C.T.P. VOIRIES

LIVRE 6 Bis

ENROBES COULES A FROID 


Direction des Routes et des Transports

Janvier 2012
 COMMENTAIRES
PARTIE 6B-0 - DESCRIPTION DES OUVRAGES ET GENERALITES

6B-0.1 - Généralités :

Compléter ce chapitre par l’intitulé du marché
 COMMENTAIRES

6B-0.2 : Description élémentaire des travaux
Désigner la ou les voies, sections de voies, en indiquant le repérage spécifique des sections ou des zones. S'il s'agit de sections en agglomérations, le préciser.

Il est fait référence aux normes correspondantes (Cf. tableaux ci dessous) en utilisant les abréviations définies complétées, le cas échéant, par un indice, les conditions d'emploi étant définies dans les fiches produit.

Indiquer le type de formulation (monocouche, bicouche) avec indication de la granulométrie et le couleur de la couche de finition.
La détermination de la classe se fait en fonction du trafic, des performances requises et de la classe de performance Evaluation Visuelle des défauts (EVD), ces prescriptions sont détaillées dans les tableaux 1, 2 et 3 de la norme NF EN 12273 et de la note N°21 de l’IDRIM ci-dessous.

	
	Classe de performance usuelle

	Caractéristiques
Identifiées dans l’article 5.2 tableau de la norme NF EN 12273
	Méthodes d’essai
	ECF Classe A
	ECF Classe B
	ECF Classe C

	Evaluation Visuelle des Défauts (EVD)
	NF EN 12274-8
	EVD I
	EVD I ou II
	EVD I, II ou III

	
	
	(classes définies selon codification du tableau ci-après)

	Macrotexture (mm)
	NF EN 13036-1
	( 1.0
	( 0.8 ou ( 1.00
	PND ou ( 0.4 
ou ( 0.6

	Bruit (macrotexture)
	NF EN 13036-1
	Valeur maximum déclarée

	Caractéristiques des granulats
(classes définies dans NF EN 13043)
	
	
	
	

	Résistance à l’usure
	NF EN 1097-1
	MDE15
	MDE20

	Résistance au polissage
	NF EN 1097-8
	PSV50 ou PSV56
	PSV50

	Granulométrie maximale (mm)
(classes définies dans NF EN 13043)
	NF EN 933-1
	6, 8 ou 10
	6 ou 8
	4 ou 6

	Cohésion du liant au mouton pendule (J/cm2)
(classes définies dans NF EN 13808 et EN 15322)

Pour les liants modifiés
	NF EN 13588
	PND ou ( 1.0 
ou ( 1.2
	PND ou (0.7 
ou ( 1.0
	PND ou ( 0.7

	PND pour « Performance Non Déterminée »


Classe de performances d’Evaluation Visuelle des Défauts

	
	Méthode d’essai
	Classe de performance

	Evaluation Visuelle des Défaut (EVD)
	NF EN 12274-8
	EVD I
	EVD II
	EVD II

	P1 – Ressuage, ressuage par poinçonnement et glaçage dans les bandes de roulement
	
	( 0.5%
	( 2%
	( 8%

	P2 – Pelade, plumage, usure, défaut de recouvrement du joint longitudinal, orniérage ou glissement du revêtement
	
	( 0.5%
	( 2%
	( 8%

	P3 – Tôle ondulée, bourrelets et bosses
	
	( 0.5%
	( 2%
	( 8%

	P4 – Groupes de petits défauts ou petits défauts répétitifs contenus dans plus de (n) rectangles
	
	( 1%

(2)
	( 5%

(6)
	( 20%

(20)

	L – Rainures longitudinales – (marques)
	
	< 5m
	< 10m
	< 20m


Le choix entre les ECF de classe A ou B sera fait en fonction du trafic, des sollicitations et du contexte, les ECF à mettre en œuvre sur les voies cyclables devront être au minimum de classe B, la prescription d’ECF de classe C est fortement déconseillée.
La règle générale au Département des Yvelines est la prescription d’ECF bicouche avec une granulometrie 0/6 en couche de finition.
 COMMENTAIRES

6B-0.3 - Prestations particulières

Indiquer les prestations particulières à réaliser dans le cadre du présent marché
COMMENTAIRES

CHAPITRE 6B-1: DESCRIPTION DES COMPOSANTS

6B-1.1 - Provenance des constituants :

6B-1.2 - Granulats pour enrobés coulés à froid :

6B-1.2.a – Caractéristiques des granulats de couleur pour les ECF « beigissant » de voies cyclables

La couleur des granulats constituant les couches de roulement des voies cyclables devra être de ton beige, crème, ivoire à sable, par analogie elle pourrait être voisine des tons RAL 1001, RAL 1002 et RAL 1014.

 COMMENTAIRES

6B-1.3 - Liants hydrocarbonés pour ECF :

6B-1.4 – Couches d’accrochage :

6B-1.5 - Fines spéciales, régulateur de prise, fibres :

 COMMENTAIRES

6B-1.6 - Dopes d’adhésivité :
 COMMENTAIRES

CHAPITRE 6B-2-A : FORMULATIONS DES ENROBES COULES A FROID

6B-2.A.1 – Compositions et caractéristiques des ECF :

Il faut ajouter le tableau des EVD1 /EVDII en fonction du trafic 
 Catégories de chaussées et familles de revêtements superficiels 
	Catégories de chaussées niveaux de trafic
	( T1

(trafic ( 300 PL MJA*)
	T2 à T3

(50 ( trafic < 300 PL MJA*)
	( T3

(trafic < 50 PL MJA*)

	Famille de produits
	ESU
	type de liant
	émulsion
	bitume fluxé
	émulsion
	bitume fluxé
	émulsion
	bitume fluxé

	
	
	- type de structure
	mono
	autres
	mono
	autres
	mono
	autres
	mono
	autres
	mono
	autres
	mono
	autres

	
	ECF
	type de liant
	Emulsion de bitume pur
	Emulsion de bitume modifié

(ou additifs)
	Emulsion de bitume pur
	Emulsion de bitume modifié

(ou additifs)
	Emulsion de bitume pur
	Emulsion de bitume modifié

(et / ou additifs)

	Classe de performance EVD requise pour la planche test pour essais de type initiaux
	EVD I
	EVD I ou II
	EVD I ou II ou III


* trafic poids-lourd journalier moyen (MJA) de la voie la plus chargée, pendant l’année de mise en service. 

La règle générale au Département des Yvelines est la prescription d’ECF bicouche avec une granulometrie 0/6 en couche de finition.
6B-2.A.2 – Performances Mécaniques :

	
	Classe de performance usuelle

	Caractéristiques

Identifiées dans l’article 5.2 tableau 1 de la norme NF EN 12273
	Méthodes d’essai
	ECF Classe A
	ECF Classe B

	Evaluation Visuelle des Défauts (EVD)
	NF EN 12274-8
	EVD I
	EVD I ou II

	
	
	(classes définies selon codification du tableau ci-après)
	

	Macrotexture (mm)
	NF EN 13036-1
	( 1.0

Prescription CG 78
	( 0.8

Prescription CG 78

	Bruit (macrotexture)
	NF EN 13036-1
	Valeur maximum déclarée

	Caractéristiques des granulats

(classes définies dans NF EN 13043)
	
	Prescription CG 78

	Résistance à l’usure
	NF EN 1097-1
	MDE15

	Résistance au polissage
	NF EN 1097-8
	PSV56
	PSV50

	Granulométrie maximale (mm)

(classes définies dans NF EN 13043)
	NF EN 933-1
	6, 8 ou 10
	6 ou 8

	Cohésion du liant au mouton pendule (J/cm2)
(classes définies dans NF EN 13808 et EN 15322)

Pour les liants modifiés
	NF EN 13588
	( 1.0 

Prescription CG 78
	(0.8 

Prescription CG 78

	PND pour « Performance Non Déterminée »


Classe de performances d’Evaluation Visuelle des Défauts

	
	Méthode d’essai
	Classe de performance

	Evaluation Visuelle des Défaut (EVD)
	NF EN 12274-8
	EVD I
	EVD II

	P1 – Ressuage, ressuage par poinçonnement et glaçage dans les bandes de roulement
	
	( 0.5%
	( 2%

	P2 – Pelade, plumage, usure, défaut de recouvrement du joint longitudinal, orniérage ou glissement du revêtement
	
	( 0.5%
	( 2%

	P3 – Tôle ondulée, bourrelets et bosses
	
	( 0.5%
	( 2%

	P4 – Groupes de petits défauts ou petits défauts répétitifs contenus dans plus de (n) rectangles
	
	( 1%

(2)
	( 5%

(6)

	L – Rainures longitudinales – (marques)
	
	< 5m
	< 10m


 COMMENTAIRES

CHAPITRE 6B-2-B : MATERIELS DE MISE EN ŒUVRE des ECF

6B-2-B.1 - Matériels d’élaboration :

6B-2-B.2 - Matériels de compactage :
6B-2-B.3 – Maîtrise de la production :
 COMMENTAIRES

CHAPITRE 6B-2-C : MISE EN OEUVRE DES ENROBES COULES A FROID

6B-2-C.1 – Travaux préalables à la mise en œuvre :
 COMMENTAIRES

6B-2-C.2 – Mise en œuvre et contraintes météorologiques: 
6B-2-C.3 – Réalisation des joints de démarrage de reprise et longitudinaux:

 COMMENTAIRES

PARTIE 6B-3 – DEMARCHE QUALITE

6B-3.1 - Contrôle intérieur :
 COMMENTAIRES

6B-3.2 - Contrôle extérieur :

6B-3.2.1 – Contrôle de conformité des ECF :
6B-3.2.2 - Apparence visuelle de l’ECF

	
	Méthode d’essai
	Classe de performance

	Evaluation Visuelle des Défauts (EVD)
	NF EN 12274-8
	EVD I
	EVD II

	P1 – Ressuage, ressuage par poinçonnement et glaçage dans les bandes de roulement
	
	( 0.5%
	( 2%

	P2 – Pelade, plumage, usure, défaut de recouvrement du joint longitudinal, orniérage ou glissement du revêtement
	
	( 0.5%
	( 2%

	P3 – Tôle ondulée, bourrelets et bosses
	
	( 0.5%
	( 2%

	P4 – Groupes de petits défauts ou petits défauts répétitifs contenus dans plus de (n) rectangles
	
	( 1%
(2)
	( 5%
(6)

	L – Rainures longitudinales – (marques)
	
	< 5m
	< 10m


 COMMENTAIRES

6B-3.2.3 – Contrôle des caractéristiques de surface
	
	Méthode d’essai
	Classe de performance

	Evaluation Visuelle des Défaut (EVD)
	NF EN 12274-8
	EVD I
	EVD II

	P1 – Ressuage, ressuage par poinçonnement et glaçage dans les bandes de roulement
	
	( 0.5%
	( 2%

	P2 – Pelade, plumage, usure, défaut de recouvrement du joint longitudinal, orniérage ou glissement du revêtement
	
	( 0.5%
	( 2%

	P3 – Tôle ondulée, bourrelets et bosses
	
	( 0.5%
	( 2%

	P4 – Groupes de petits défauts ou petits défauts répétitifs contenus dans plus de (n) rectangles
	
	( 1%

(2)
	( 5%

(6)

	L – Rainures longitudinales – (marques)
	
	< 5m
	< 10m


 COMMENTAIRES

6B-3.3 – Points d’arrêts :
Livre 6bis
Janvier 2012
 Page 3/15

