Cahiers des clauses techniques particulières

C.C.T.P. VOIRIES

LIVRE 4

trottoirs, accotements

et ouvrages annexes

Direction des Routes et des Transports		Novembre 2011

COMMENTAIRES

CHAPITRE 4-0 - DESCRIPTION DES OUVRAGES

4-0.1 - Généralités

Compléter ce chapitre par la nature des travaux à réaliser et la localisation des sections concernées.

4-0.2 - Description élémentaire des travaux

4-0.2.1 - Etat prévisionnel des travaux

(1) Désigner la ou les voies, sections de voies, en indiquant le repérage spécifique des sections ou des zones. S'il s'agit de sections en agglomérations, le préciser.

(2) Désigner le produit ou le matériau concerné en faisant référence, le cas échéant, à la norme correspondante.

| Référence de la norme | Libellé de la norme | Produit/matériau |
| --- | --- | --- |
| NF EN 1340 et | Eléments pour bordures de trottoir en béton Prescriptions et méthodes d’essai | Bordures, caniveaux |
| NF P 98-340/CN | Eléments pour bordures de trottoir en béton Prescriptions et méthodes d’essai Produits industriels en béton - bordures et caniveaux - profils | Bordures, caniveaux |
| NF EN 1343 | Bordures de pierre naturelle pour le pavage extérieur Exigences et méthode d’essai | Bordures en pierre naturelle |
| NF EN 1338 | Pavés en béton Prescriptions et méthodes d’essai | Pavés béton |
| NF EN 1339 | Dalles en béton Prescriptions et méthodes d'essai | Dalles en béton |
| NF EN 1342 | Pavés de pierre naturelle pour le pavage extérieur Exigences et méthode d’essai | Pavés en pierre naturelle |
| NF EN 13285 | Graves non traitées Spécifications | Graves non traitées |
| NF EN 14227-1 | Mélanges traités aux liants hydrauliques Spécifications Partie 1 : Mélanges granulaires traités au ciment | Graves ciment |
| NF EN 14227-5 | Mélanges traités aux liants hydrauliques Spécifications Partie 1 : Mélanges granulaires traités au liant hydraulique routier | Graves traitées au liant hydraulique routier |
| NF P 98-170 | Chaussées en béton de ciment Exécution et contrôles | Béton de trottoirs et ilots |
| NF P 98-150-1 | Enrobés hydrocarbonés : exécution des corps de chaussées, couches de liaison et couches de roulement Partie 1 : enrobés hydrocarbonés à chaud - Constituants, formulation, fabrication, transport, mise en œuvre et contrôle sur chantier | Enrobés à chaud de trottoirs et ilots |
| NF EN 12271 | Enduit superficiel Spécifications | Enduits superficiels de trottoirs et ilots |
| NF EN 13108-6 | Mélanges Bitumineux – Spécifications des matériaux Partie 6 : Asphalte coulé routier | Asphaltes de trottoirs et ilots |
| NF P 98-335 | Mise en œuvre des pavés et dalles en béton, des pavés en terre cuite et des pavés et dalles en pierre naturelle | Pavés, dalles |
| XP P 206-1 | Béton Partie 1 : Spécification, performances, production et conformité | Béton d’ouvrages |

4-0.2.2 - Prestations particulières

(si non précisées dans le livre 0)

COMMENTAIRES

CHAPITRE 4-1 - DESCRIPTION DES COMPOSANTS

4-1.1 - Provenance des constituants

4-1.2 - Bordures et caniveaux

4-1.2 1 - Produits préfabriqués en béton

4-1.2.1.1 - Bordures et caniveaux

(1) Facultatif. La certification NF permet de limiter sans risque la réception à une vérification de la conformité du marquage et des quantités livrées.

(2) "bordure" ou "caniveau"

(3) lettre caractérisant la géométrie [le type suivi d'un indice numérique (ex : A2, P1, I1, T3, CS2 etc.)]

(4)

| Classe | Résistance à la flexion (MPa) | Emplois recommandés |
| --- | --- | --- |
| U T S | 6,0 5,0 3,5 | Lorsque des efforts particulièrement importants peuvent être escomptés, notamment pour les voiries urbaines à circulation dense Pour emplois courants Lorsque l'on peut avoir la certitude que les éléments ne seront soumis qu'à des efforts réduits |

Ces classes de résistances ne s'appliquent pas aux bordures de type I

(5) éventuellement : couleur, parement, traitement de surface etc.

(6) éventuellement : résistance renforcée à l’absorption d’eau (B), au gel/dégel avec des sels de déverglassage (D), résistance renforcée à l’abrasion (H).

(7) facultatif : éléments complémentaires = éléments courbes ou droits normalisés, éléments spéciaux = éléments non normalisés (bouches, raccordements, éléments courbes de moins d'un mètre etc).

4-1.2.1.2 - Bordures hautes

Les bordures hautes ont une hauteur supérieure aux bordures courantes visées ci-dessus et assurent un certain degré de protection contre les sorties de chaussée à faible vitesse.

(1) catégorie 1 : surfaces vues très soignées (état de surface obtenu en général par une production durcie en moule), et amplitude des bosses et flaches limitée à 0,2 cm mesurée à la règle de un mètre,

OU

catégorie 2 : surfaces vues soignées (état de surface obtenu en général par une production à démoulage immédiat dont les qualités de surface sont voisines de celles requises pour les bordures et caniveaux préfabriqués), et amplitude des bosses et flaches limitée à 0,5 cm mesurée à la règle de un mètre.

(2) aspect particulier des faces vues, couleur etc.

(3) facultatif : éléments complémentaires = éléments courbes ou droits normalisés, éléments spéciaux = éléments non normalisés (bouches, raccordements, éléments courbes de moins d'un mètre etc.)

COMMENTAIRES

4-1.2.2 - Produits coulés en place

(1) "bordure" ou "caniveau" "coulé(e) en place

(2) identique à celui des produits préfabriqués (ex : A2, T3 etc.)

(3) identique à celle des produits préfabriqués (A, B ou C)

(4) facultatif (le cas échéant).

4-1.2.3 - Produits en pierre naturelle

(1) "bordure" ou "caniveau" suivi de la lettre "R", caractéristique des produits en pierre naturelle

(2) "F" pour fendage ou "S" pour sciage

(3) "granit" ou "grès"

(4) brut de fendage (surface irrégulière dont la différence entre bosses et creux ne doit pas excéder ± 20 mm.), brut de sciage (surface relativement plane couverte de très petits creux et pouvant comporter de petites ondulations ou de petits décrochements), bouchardé (nombreux points ronds de meurtrissure disposés en quadrillage empiétant l'un sur l'autre. Les parements vus des bordures et caniveaux sont bouchardés à la boucharde à 64 dents), smillé (traces de poinçon nombreuses, séparés par de petites cassures d'éclatement), flammé (surface présentant un désagrégation différentielle provoquée par l'action d'un choc thermique superficiel).

(5) et (6) les dimensions les plus courantes relatives aux bordures et caniveaux en granit et en grès sont données dans les tableaux ci-dessous :

*Bordures droites - Eléments courants bouchardés ou bruts :

| Largeur de la tête | Hauteur totale |
| --- | --- |
| 18 20 30 30 | 24 30 30 20 |

Le fruit du parement doit être de 10 %

* Bordures droites - Eléments courants - section rectangulaire (sciées ou fendues) :

| Largeur de tête | Hauteur totale |
| --- | --- |
| 15 18 30 30 | 25 24 30 20 |

* Caniveaux en pavés de pierre :

|  | Largeur |
| --- | --- |
| Pavés mosaïque (7 à 10 x 7 à 10 x 8 à 10) | 3 rangées droites environ 30 cm |
| Pavés échantillon (14x20x14) ou (14x20x16) | 2 rangées droites environ 30 cm |

Nota : Exemple de désignation : Bordure RF granit bouchardé 20 x 30

(7) Eventuellement : couleur, grain etc.

(8) Facultatif : bavettes et couronnement, éléments courbes de moins d'un mètre de rayon etc.

COMMENTAIRES

4-1.3 - Pavés

4-1.3.1 - Produits préfabriqués en béton

La norme NF EN 1338 traite des pavés lisses et des pavés structurés.

(1) Facultatif. La certification NF permet de limiter sans risque la réception à une vérification de la conformité du marquage et des quantités livrées.

(2) Pavés classiques, en général de forme polygonale (carrés, rectangulaires, hexagonaux etc.).

Pavés autobloquants à emboîtement (liaison horizontale entre éléments après mise en place).

Pavés autobloquants à emboîtement et épaulement (liaison horizontale et verticale entre éléments après mise en place), uniquement pour les pavés lisses.

(3) Pavés classiques et autobloquants à emboîtement : 6, 8, 10 ou 12 cm. Le pavé dit de 6 cm correspond à une épaisseur de fabrication de 6,3 cm ± 0,3 cm.

Pavés autobloquants à emboîtement et épaulement : de 8 à 13 cm.

(4) Facultatif (pavé en béton de ciment gris, blanc ou coloré dans la masse ou en parement, aspect lisse, lavé, bouchardé/piqueté, grenaillé, sablé,  etc.). Pour les pavés structurés, il convient en outre de préciser "béton de masse" ou "béton de masse avec béton de parement sur la face vue".

(5) Pour les pavés structurés uniquement.

Classe 1 : Aucune mesure de performance requise (cas général des usages piétonniers et de faible circulation),

Classe 3 : Une valeur maximale d'empreinte selon un essai normalisé est requise.

4-1.3.2 - Produits en pierre naturelle

(1) Facultatif. La certification NF permet de limiter sans risque la réception à une vérification de la conformité du marquage et des quantités livrées.

(2) On distingue :

- les roches magmatiques formées par le refroidissement et la consolidation du magma (granit, basalte, diorite, porphyre etc.),

- les roches sédimentaires formées par le dépôt de particules organiques ou inorganiques (calcaire, grès, etc.),

- les roches métamorphiques, recristallisées sous l'action de la chaleur ou de la pression (schiste, marbre, quartzite, gneiss etc.).

(3) On distingue :

- les gros pavés dits "d'échantillons" (dimension usuelle 14x20x14), les pavés dits "à longueur variable" (dimension usuelle 14 x 15 à 30 x 14) et les "boutisses" (dimension usuelle 14x30x14), destinés à être posés par rangs. Ces pavés sont classés en trois choix de taille basés sur le démaigrissement et les dimensions maximales des bosses et flaches :

| pavés | démaigrissement max. en cm. |  | bosses et flaches max. en mm. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | par face | total |  |
| ordinaires | 2 | 3 | 10 |
| ½ retaillés | 1,5 | 2 | 8 |
| retaillés | 1 | 1,5 | 5 |

- les petits pavés dits "pavés mosaïques" (dimension usuelle 10 x 8 à10) habituellement posés en arc de cercle. Les bosses et flaches doivent être inférieures à 5 mm pour la face de tête et à 8 mm pour les autres faces.

(4) Les coloris naturels étant liés à la nature géologique et à la pétrographie, il semble indispensable, si ce critère est important dans le cadre du projet, de préciser l'appellation commerciale, la nuance et la région d'extraction.

(5) Les parements de pavés en roche naturelle sont, soit bruts de sciage ou de fendage, soit complétés par un traitement de surface (bouchardage, flammage, grenaillage, lavage etc.).

COMMENTAIRES

4-1.3.3 - Matériaux pour lit de pose et jointoiement

1.3.3.1 - Sables pour lit de pose

4-1.3.3.2 - Sables stabilisés pour lit de pose

(1) L'utilisation de sable stabilisé se justifie en cas de risque de migration de fines sous l'action de l'eau (fortes pentes, présence d'eau, technique de nettoyage agressive etc.).

4-1.3.3.3 - Mortiers ou bétons pour lit de pose

(1) et (2) Valeurs modifiables.

4-1.3.3.4 - Sables pour jointoiement

4-1.3.3.5 - Sables stabilisés pour jointoiement

4-1.3.3.6 - Mortiers pour jointoiement

COMMENTAIRES

4-1.3.3.7 - Gravillons et émulsions de bitume pour jointoiement

4-1.4 - Matériaux constitutifs des accotements, îlots ou trottoirs

4-1.4.1 - Graves non traitées

(1) 0/31,5 ou 0/20

4-1.4.2 - Graves traitées au liant hydraulique

COMMENTAIRES

4-1.4.3 - Bétons de ciment

(1) Les Bétons à Caractères Normalisés (B.C.N.) sont précisément définis à la commande, le producteur conservant l’initiative de la composition, dans les limites fixées par la norme.

(2) Revêtement d’îlot, de trottoir, assise sous asphalte ou enrobé etc.

(3) Valeur par défaut, modifiable par le concepteur.

La désignation normalisée identifie le ciment par son type et par un chiffre indiquant la classe de résistance.

Les ciments courants sont des ciments Portland (CPA - CEM I) ou Portland composés (CPJ - CEM II/A et CPJ - CEM II/B), voire des ciments de haut fourneau (CLK - CEM III/C en particulier).

Nota : Les ciments blancs sont soit des CPJ - CEM II/A 42,5 R, soit des CPA - CEM I 52,5.

La résistance normale d’un ciment est la résistance mécanique à la compression, déterminée après 28 jours et exprimée en N/mm2.

Trois classes de résistance normale sont définies : classe 32,5, classe 42,5 et classe 52,5.

(4)

| Affaissement en mm. mesuré au Cône d'Abrams | Classe d’affaissement |
| --- | --- |
| De 10 à 40 de 50 à 90 de 100 à 150 160 à 210 ³ 210 | S1 S2 S3 S4 S5 |

(5) Valeur par défaut, modifiable par le concepteur.

La résistance caractéristique d’un béton est la résistance mécanique à la compression garantie à 28 jours et exprimée en N/mm2.

Le minimum fixé par la norme pour un béton non armé en classe d’environnement XD3 est de 20 N/mm2.

(6) Valeur par défaut, modifiable par le concepteur.

Cette valeur pourrait être remplacée selon les cas par une granularité 0/16 (béton fin) ou 0/31,5 (béton gros), par exemple.

(7) Valeur par défaut, modifiable par le concepteur.

La classe d’environnement XD3 correspond à une alternance d’humidité et de séchage (cas des Eléments de ponts soumis aux projections contenant des chlorures – Chaussées – Dalles de parcs de stationnement de véhicules).

Dans certains cas, le concepteur pourrait lui préférer une classe d’environnement XF2, qui correspond à des bétons soumis à l’action conjuguée du gel et des sels de déverglaçage. Attention : dans un tel cas, la résistance caractéristique minimum fixée par la norme (cf. (5) ci-dessus) est portée à 30 N/mm2 (classe C30/37).

(8) Le béton est classé non armé (NA) s’il ne contient aucune armature ou si, pour les classes d’environnement XF, il est faiblement armé et dont les armatures sont protégées contre la corrosion par un enrobage en béton d’au moins 5 cm..

(9) Mention facultative : “ sans adjuvant ”, “ gravillons blancs ”, “ destiné à être pompé ”, “ température supérieure à 5 °C à l’arrivée sur le chantier ” etc.

Dans la mesure où la norme indique que ces caractères complémentaires doivent faire l’objet d’un accord préalable du producteur, ces indications devraient plutôt être réservées à la commande de l’entreprise en fonction des conditions rencontrées ou du mode d’exécution choisi.

L’indication de ces caractères complémentaires dès l’élaboration du D.C.E. devrait dès lors rester exceptionnelle.

(10) Mention facultative, sans incidence sur la composition du béton, portant sur son aspect final par exemple (balayé, brossé, désactivé,...).

(11) Facultatif, mais permet d'assurer notamment la régularité de la production.

COMMENTAIRES

4-1.4.4 - Béton pour menus ouvrages

(1) Tête d'îlot, béton maigre, regard coulé en place, massif de fondation etc.

(2) Valeur par défaut - cf. commentaire de l'article 1.4.3.

(3) Valeur par défaut - cf. commentaire de l'article 1.4.3.

(4) Valeur par défaut - cf. commentaire de l'article 1.4.3.

(5) Valeur par défaut - cf. commentaire de l'article 1.4.3.

(6) Mention portant sur l'aspect (balayé, brossé, désactivé, ...) ou la composition (gravillons blancs, ...) du béton.

4-1.5 - Revêtements des accotements, îlots ou trottoirs

4-1.5.1 - Enduit superficiel monocouche

(1) 4/6 ou 6/10

4-1.5.2 - Enduit superficiel bicouche

COMMENTAIRES

4-1.5.3 - Béton bitumineux 0/6,3

4-1.5.4 - Asphalte coulé

(1) 0/4 ou 0/6

(2) En principe, se limiter à la couleur rouge qui est la seule dont la pérennité est assurée.

COMMENTAIRES

4-1.6 - Fourreaux et chambres de tirage

4-1.6.1 - Fourreaux en P.V.C.

a) en barres

(1) Il s'agit de la dimension nominale rattachée au diamètre extérieur, en millimètres : 110, 125, 160, 200, 250, 315, 400 pour les plus usitées a priori.

(2) Le rapport des dimensions nominales (SDR) est un nombre rond qui est environ le rapport nominal du diamètre extérieur sur l'épaisseur de paroi nominale. Le tableau suivant précise les épaisseurs de paroi minimales en fonction du SDR et de la dimension nominale du fourreau :

| Dimension nominale DN/OD | SDR51 e min. | SDR41 e min. | SDR 34 e min. |
| --- | --- | --- | --- |
| 110 125 160 200 250 315 400 | - - 3,2 3,9 4,9 6,2 7,9 | 3,2 3,2 4,0 4,9 6,2 7,7 9,8 | 3,2 * 3,7 4,7 5,9 7,3 9,2 11,7 |

(* produit défini par la norme mais non commercialisé en pratique)

(3) La rigidité annulaire nominale (SN) est un nombre rond exprimé en kN/m2 et qui indique la rigidité annulaire minimale spécifiée du tube. Le tableau suivant précise la correspondance entre rapport des dimensions nominales (SDR) et rigidité annulaire nominale (SN) :

| Rapport des dimensions nominales (SDR) | Rigidité annulaire nominale (SN) |
| --- | --- |
| SDR 51 | SN 2 |
| SDR 41 | SN 4 |
| SDR 34 | SN 8 |

(4) Facultatif.

b) en couronnes

(1) les dimensions nominales normalisées (diamètre intérieur sur diamètre extérieur) sont les suivantes : 44/50, 56/65, 72/80, 91/100, 115/125, 148/160, 182/200.

(2) Facultatif.

COMMENTAIRES

4-1.6.2 - Fourreau en P.E.-H.D.

(1) En barres ou en couronnes,

(2)

| Diamètre nominal | 40 | 50 | 63 | 75 | 90 | 110 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Correspond à un diamètre intérieur de | ³ 30 | ³ 37 | ³ 47 | ³ 56 | ³67 | ³ 82 |

| Diamètre nominal | 125 | 140 | 160 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Correspond à un diamètre intérieur de | ³ 94 | ³ 106 | ³ 120 | ³ 150 |

(3) Facultatif. Les conduits de couleur rouge prennent couramment l'appellation "fourreaux  T.P.C.".

4-1.6.3 - Fourreaux en béton

Les tuyaux non armés sont limités à quelques domaines d'emploi très particuliers où ils ne seront soumis à aucune surcharge.

(1) facultatif

(2) le diamètre nominal correspond au diamètre intérieur :

| Tuyau armé | Tuyau non armé |
| --- | --- |
| 200 300 400 | 150 200 300 400 |

(3)

| Diamètre | Tuyau armé |  |  | Tuyau non armé |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| nominal | 60A | 90A | 135A | 60B | 90B | 135B |
| 150 |  |  |  |  |  |  |
| 200 |  |  |  |  |  |  |
| 300 |  |  |  |  |  |  |
| 400 |  |  |  |  |  |  |

4-1.6.3 - Chambres de tirage

(1) Préfabriquée, coulée en place, préfabriquée ou coulée en place,

(2) Dimensions, ou type s'il s'agit d'une chambre de télécommunication préfabriquée normalisée (norme NF P 98-050)

(3)Tampon circulaire, tampon carré, tampon rectangulaire, trappe d'accès, grille, etc. en acier, en fonte, avec indication de la classe le cas échéant,

(4) chambre sans fond, ou à fond percé etc.

COMMENTAIRES

CHAPITRE 4-2 - PRESCRIPTIONS DE FABRICATION

ET DE MISE EN OEUVRE

4-2.1 - Bordures et caniveaux

4-2.1.1 - Dispositions communes

(1) La composition du prix fixe, le cas échéant, les conditions de mise en dépôt provisoire, de réemploi ou d'évacuation du déblai provenant de la fouille.

4-2.1.2 - Produits préfabriqués en béton et produits en pierre naturelle

(1) Hors ouvrage d'art.

4-2.1.2.1 - Transport et conditionnement

(1) Par exemple, l'utilisation de godets de pelle mécanique ou de benne basculante est interdite.

4-2.1.2.2 - Fondation et pose

(1) En cas d'utilisation de bordure de calage de type C.R.5, des prescriptions particulières doivent être rédigées (cf. fascicule n° 31 du C.C.T.G., article 10), qui ne figurent pas dans le présent document compte-tenu du caractère peu usité de ce modèle de bordure.

(2) Le cas échéant, ajouter ", en face avant et en face arrière pour les bordures de type C.R.1 à C.R.4".

(3) Facultatif (le cas échéant).

(4) Facultatif (le cas échéant).

(5), et (6) le cas échéant Joints entre éléments remplis en totalité d'un mortier de ciment dosé de 200 à 250 kg/m3, avec maintien d'un espace vide entre éléments, tous les 10 mètres environ,

ou joints entre éléments remplis en totalité d'un mortier de ciment dosé de 200 à 250 kg/m3, avec maintien d'un espace vide entre éléments, tous les 10 mètres environ, rempli ensuite en totalité à l'aide d'un matériau élastoplastique soumis à l'acceptation du maître d'oeuvre,

ou à pose jointive, avec maintien d'un espace vide entre éléments, tous les 10 mètres environ.

COMMENTAIRES

4-2.1.3 - Produits coulés en place

(1) Hors ouvrage d'art.

4-2.1.3.1 - Fondation

(1) Choisir la rédaction selon le cas.

4-2.1.3.2 - Fabrication, transport et mise en place

(1) Facultatif (le cas échéant).

4-2.1.3.3 - Joints et reprise de bétonnage

(1) Facultatif (assurer la cohérence avec l'article 1.2.2).

Les joints entraînent un surcoût de l'ouvrage sans lui donner de caractéristiques particulières autres que d'ordre esthétique.

COMMENTAIRES

4-2.1.3.4 - Mise en service

4-2.2. - Pavés

4-2.2.1 - Produits préfabriqués

(1) soit sur sable, soit sur sable stabilisé.

La pose sur sable stabilisé se justifie en cas de problèmes particuliers (fortes pentes, présence d'eau, techniques de nettoyage agressives etc.), lorsqu'il y a risque de migration des fines sous l'action de l'eau.

(2) de sable, soit de sable stabilisé, au choix selon les conditions d'exploitation ultérieure.

(3) Facultatif, pour un pavage sous circulation uniquement.

4-2.2.2 - Produits en pierre naturelle

(1) soit sur sable, soit sur sable stabilisé, soit sur mortier, soit sur béton.

(2) Lit de sable ou de sable stabilisé :

- joints en sable ou en sable stabilisé (résistent mal aux techniques de nettoyage agressives ou fréquentes),

- joints en mortier,

- joints en gravillon avec émulsion de bitume.

Lit de mortier ou de béton :

- joints en mortier.

(I) Cas de la pose sur sable ou sable stabilisé

(3) 4 cm ± 1,5 cm pour les pavés d'épaisseur £ 8 cm,

5 cm ± 1,5 cm pour les pavés d'épaisseur > 8 cm.

COMMENTAIRES

(I.1) Cas des joints en sable ou sable stabilisé

(4) sable ou sable stabilisé, au choix selon les conditions d'exploitation ultérieure.

(I.2) Cas des joints en mortier.

(5) lissés à la truelle, ou tirés au fer, ou balayés et finis à l'éponge.

(I.3) Cas des joints en gravillon avec émulsion de bitume.

(II) Cas de la pose sur mortier ou sur béton

(6) Ce type de pose est réservé aux surfaces inférieures à 60 m².

(7) 4 cm ± 1 cm pour le mortier, au choix du concepteur pour le béton.

(8) mortier ou béton.

4-2.2.3 - Dispositions constructives

4-2.2.3.1 - Raccordements avec les rives

(1) L'attention du concepteur est appelée sur la nécessité de prévoir une butée efficace en rive, particulièrement en cas d'efforts horizontaux importants (cas des charges roulantes, par exemple). Le calage en rive peut, par exemple, être réalisé par des bordures scellées ou encastrées dans la fondation ou par des longrines en béton.

Il s'avère indispensable en cas de dispositif de faibles dimensions (traversées piétonnes etc.) en raison de l'intensité des efforts liés au trafic par rapport à la faible surface pavée.

COMMENTAIRES

4-2.2.3.2 - Raccordements divers sur ouvrages (regards de visite, mobilier urbain, ...)

(1) Le raccordement à un ouvrage circulaire est toujours délicat et devrait être pris en compte dès la conception.

4-2.2.3.3 - Travail sous circulation

(1) Les travaux de construction de surfaces pavées sont déconseillées sous circulation et devraient constituer des cas exceptionnels.

4-2.2.3.4 - Joints de dilatation

(1) Le cas échéant, notamment lorsque de tels joints sont prévus au niveau de l'assise.

(2) Soit réalisés avec des profilés préformés, soit garnis avec des joints compressibles préformés, coulés à chaud (bitumes, produits antikérosènes etc.), ou coulés à froid (polymères, néoprènes, silicones, etc.) soigneusement mis en oeuvre.

En général, les joints de dilatation délimitent des surfaces de 30 à 60 m².

Le rôle des produits compressibles est d'assurer l'étanchéité à l'eau et d'éviter l'insertion de particules solides entre les lèvres du joint.

Pour les pavés posés sur mortier, les joints de dilatation de 1 cm de largeur environ sont réalisés sur toute l'épaisseur de revêtement et des couches de pose qui lui sont solidaires.

4-2.2.3.5 - Travaux de finition

(1) Cas du jointoiement réalisé au sable ou au sable stabilisé,

(2) Cas du jointoiement réalisé au mortier.

4-2.2.4 - Qualité des ouvrages

(1) Le cas échéant, et paragraphes au choix du concepteur selon le niveau de définition des travaux à réaliser.

4-2.2.4.1. - Nivellement

(1) 3 mm. s'il y a un chanfrein, 2 mm. dans les autres cas.

4-2.2.4.2 - Aspect

(1) Le cas échéant (si l'appareillage et la nature des matériaux prévoient la réalisation de joints rectilignes de largeur constante).

COMMENTAIRES

4-2.2.4.3. - Adhérence mortier-produit

4-2.3 - Matériaux constitutifs des accotements, îlots et trottoirs

4-2.3.1 - Graves non traitées

(1) Si l'importance du chantier le justifie.

(2)

| Tamis en mm. | Grave 0/20 |  | Grave 0/31,5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | min. | max. | min. | max. |
| 40 31,5 20 10 6,3 4 2 0,5 0,2 0,08 | 100 85 55 42 32 22 11 7 4 | 100 99 82 70 60 49 30 20 10 | 100 85 62 40 31 25 18 10 6 4 | 100 99 90 70 60 52 43 27 18 10 |

(3) Le cas échéant, si un revêtement est prévu et qu'il n'est pas possible de le réaliser immédiatement, ou si la couche de grave non traitée risque de supporter une circulation de chantier.

COMMENTAIRES

4-2.3.2 - Graves traitées au liant hydraulique

(1) Si l'importance du chantier le justifie.

(2) Le cas échéant, si un revêtement est prévu et qu'il n'est pas possible de le réaliser immédiatement, ou si la couche de grave traitée risque de supporter une circulation de chantier.

COMMENTAIRES

4-2.3.3 - Bétons de ciment

(1) Selon la nature et l'importance du travail a réaliser, le transport du béton se fait soit par bétonnière portée, soit par camion benne.

Ce choix influe notamment sur les temps de transport à respecter : 90 min. maximum avec un bétonnière portée et 45 min. maximum avec un camion benne, pour une température ambiante £ 20°C, les temps de transport étant divisés par deux pour une élévation de température de 10°C.

(2) Facultatif, lorsque l'importance des travaux le justifie.

(3) Facultatif.

(4) Facultatif.

COMMENTAIRES

4-2.4 - Revêtement des accotements, îlots, ou trottoirs

4-2.4.1 - Enduit superficiel monocouche

(1) selon le cas :

| Formule | Granulats (l/m2) | Bitume fluxé 400/800 (kg/m2) | Emulsion à 69 % (kg/m2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 4/6 6/10 | 6 à 7 8 à 9 | 1,220 1,570 | 1,500 2,000 |

4-2.4.2. - Enduit superficiel bicouche

COMMENTAIRES

4-2.4.3 - Béton bitumineux 0/6,3

(1) Pour les chantiers importants

COMMENTAIRES

4-2.4.4. - Asphalte coulé

(1) 	Asphalte 0/4 :  15 à 20 mm

Asphalte 0/6 :  20 à 25 mm

(2)  Paragraphes facultatifs

(3) Au choix du rédacteur, en général entre 30 et 50 cm

(4) Au choix du rédacteur, en général entre 3 et 5 %

Nota : les épaisseurs généralement admises pour les supports en béton de ciment sont les suivantes :

- trottoirs exclusivement réservés aux piétons : 6 à 8 cm,

- trottoirs utilisés pour l'installation de marchés périodiques : 12 cm,

- bateaux de portes cochères : 15 à 20 cm.

COMMENTAIRES

4-2.5 - Fourreaux et chambres de tirage

4-2.5.1 - Exécution des tranchées

(1) En général, la profondeur est fixée à 0,80 mètre sous trottoir et autres surfaces non circulées, et à 1,00 mètre sous chaussée et autres surfaces circulées.

(2) On distingue principalement : Tranchée manuelle ou Tranchée mécanique complétée manuellement si nécessaire.

(3) Facultatif. Il peut s'agir du sciage (sur une épaisseur suffisante pour éviter le soulèvement ultérieur de la chaussée contiguë), tranchage, dépose soignée du pavage existante, décapage et mise en dépôt provisoire de la terre végétale etc.

4-2.5.2 - Pose des fourreaux

(1) Il s'agit de décrire les conditions de remblaiement de la tranchée selon la section considérée,

par exemples :

- remblaiement avec les déblais du site épierrés par couches de 0,20 mètre soigneusement compactées jusqu'au niveau du sol fini,

- remblaiement avec les déblais du site épierrés par couches de 0,20 mètre soigneusement compactées jusqu'à 0,20 mètre environ du sol fini, puis remise en place de la terre végétale décapée,

- remblaiement avec les déblais du site épierrés par couches de 0,20 mètre soigneusement compactées jusqu'à 0,28 mètre du sol fini, puis reconstitution de la structure du trottoir par une couche de 8 centimètres de béton puis 20 mm. d'asphalte,

- remblaiement entièrement en sablon par couches de 0,20 mètre soigneusement compactées jusqu'à 0,45 mètre du sol fini, puis reconstitution de la structure de chaussées par deux  couches de 20 centimètres de grave-laitier puis 5 centimètres d'enrobés,

- remblaiement avec les déblais du site épierrés par couches de 0,20 mètre soigneusement compactées jusqu'à la fondation du trottoir, puis reconstitution du pavage existant,

etc.

(2) Facultatif. Il peut s'agir de l'engazonnement, de la fermeture des joints à l'émulsion de bitume suivie d'un micro-gravillonnage etc.

(3) Rédaction aux choix, la première formulation (raccordement à des chambres de tirage) étant naturellement fortement conseillée.

COMMENTAIRES

4-2.5.3 - Chambres de tirage

(1) et (2) les mode de remblaiement et travaux de finition autour des chambres de tirage devraient sensiblement être les mêmes que ceux prévus pour les tranchées dans les mêmes sections de travaux.

COMMENTAIRES

4-2.5.4 - Objectifs de densification des remblais de tranchée

(Référence : norme NF P 98-331 et guide régional "Travaux sous voirie" du club d'échange d'expériences sur les routes départementales).

(1) Préciser l'objectif pour la P.S.R., la P.I.R. et la zone de pose selon les indications suivantes :

Une tranchée et son remblayage auront toujours la forme du schéma suivant :

|  | Structure de chaussée ou revêtement de trottoir ou d'accotement | Chaussée |
| --- | --- | --- |
|  | Partie Supérieure de Remblai (P.S.R.) | Remblai |
|  | Partie Inférieure de Remblai (P.I.R.) | Remblai |
| O | Lit de pose, réseau et enrobage | Zone de pose |

Suivant le type de tranchée, sa géométrie, selon la nature du réseau et la voie concernée, l'un ou l'autre des composants de ce schéma peuvent disparaître.

La classification des tranchées est ensuite faite suivant sa position dans l'assiette de la route et conduit à une qualité de compactage adaptée à chaque type :

| Position dans l'assiette | Type de | Qualité requise du compactage |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| de la route | tranchée | chaussée | P.S.R. | P.I.R. | Zone de pose |
| Sous chaussée | I | Q2 | Q3 | Q4 | Q4 |
| Sous trottoir (Þ borduré) | II | - | Q3 | Q4 | Q4 |
| Sous accotement | III | - | Q3 | Q4 | Q4 |
| Sous espace vert | IV | - | Q4 | Q4 | Q4 |

Avec :

|  | Objectif de densification |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Q4 | Q3 | Q2 |
| Masse volumique moyenne supérieure à | 95 % rd OPN | 98,5 % rd OPN | 97 % rd OPM |
| Masse volumique fond de couche supérieure à | 92 % rd OPN | 96 % rd OPN | 95 % rd OPM |

La P.I.R. n'existe que pour les tranchées profondes, et possède une épaisseur au moins égale à 15 cm, sinon on l'assimile à la P.S.R..

Elle est remblayée en matériaux d'apport (sable fin ou matériau graveleux en cas de risque d'entraînement hydraulique) pour les tranchées de type I, II et III.

Le remblaiement de la P.S.R. est fonction du type de tranchée et du trafic PL (PTAC > 35 kN) de la voie. Les épaisseurs minimales sont les suivantes :

|  | Trafic PL |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | fort | moyen | faible |
| Tranchée de type I | 0,60 m. | 0,45 m. | 0,30 m. |
| Tranchée de type II | ³ 0,15 m. |  |  |
| Tranchée de type III | ³ 0,30 m. |  |  |
| Tranchée de type IV | tout est traité en objectif Q4 |  |  |

Les matériaux de remblai peuvent être les mêmes que ceux qui constituent la P.I.R. pour les tranchées de type I et pour les trafics moyen et faible. Dans les autres cas, on utilisera des matériaux graveleux peu pollués (B3, D2, D3 et F71).

En théorie, l'objectif de densification est atteint lorsque les deux critères (masses volumiques moyenne et fond de couche) sont satisfaits.

En pratique, seule la masse volumique moyenne peut être facilement contrôlée.